INNO-SEAL

FOX ULTRASEAL 3225

FOX ULTRASEAL-UV FS485 İLE UV DAYANIMLI TERAS SU YALITIMI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# TANIMI

FOX ULTRASEAL 3225, Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, UV ışınlarına dayanıklı, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, süper esnek su yalıtım ürün ile UV ye açık teraslarda uygulanacak su yalıtım detayını anlatan sistemidir.

# YÜZEY KALİTESİ

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm2), çekme dayanımı en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

# DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- FOX ULTRASEAL-UV® FS485 uygulanmasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +25°C'nin 	üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama 	yapılmamalıdır. +23°C'de uygulanan FOX ULTRASEAL-UV® FS485, 3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün 	sonra su geçirimsiz hale gelir ve son dayanımına 28 gün sonra ulaşır.

- Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, yağmurdan veya dondan korunması gerekir.

- Çimento ve akrilik esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl 	nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da tava (kap) ömrünü ve çalışma süresini 	uzatır. 	Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır.

- Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

- Uygulamada yaş film kalınlığı tek katta 1,30 mm'yi geçmemelidir.

- Üzerinde yürünmesi gereken yerler, FOX BINDER FM125 katkılı şap ile kaplanmalıdır.

- Üzerinin seramik, mermer vb. ürün kaplanmasında INNO-FIX serisi seramik yapıştırıcılarının kullanılması tavsiye 	edilir.

- UYGULAMA PROSEDÜRÜ

  - Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları FOX PLUG FC340 ile tıkanmalıdır. Mevcut boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları (pah yapımı en az 4 cm) FOX MORTAR FC188 T tamir harcı ile yapılmalıdır. Yüzey uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Uygulama sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince nemlendirilmediği veya hızlı kuruduğu anlaşılır. Yüzey, uygulamadan önce kuru ise nemlendirilmelidir. Uygulama sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu anlaşılır. Bu gibi havanın sıcak olduğu ya da malzemelerin rüzgarda kaldığı durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin içerisine FOX ULTRASEAL-UV® FS 485 B komponentinin % 10'u kadar su ilave edilebilir.

# Uygulama Öncesi Yüzey Hazırlığı

    - Yapısal Tamir Harcı ile Köşe Pahı Yapılması

FOX MORTAR FC188 T, Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcıdır.

# Teknik Özellikleri

| Malzemenin Yapısı | Mineral dolgular, elyaf ve polimer takviyeli özel çimento |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk | 2,25 kg/lt |  |
| Renk | Gri |  |
| Basma Mukavemeti TS EN 12190 | 1 gün 24 N/mm² 7 gün 50 N/mm² 28 gün 65 N/mm² |  |
| Eğilme Mukavemeti TS EN 12190 | 28 gün 12 N/mm² |  |
| Betona Yapışma TS EN 1542 Elastisite Modülü | 28 gün 2,4 N/mm² 28 gün 20 KN/mm² |  |
| Uygulama Kalınlığı | Min. 10mm - Max. 40mm |  |
| Uygulama Zemin Sıcaklığı | +5°C / +30°C |  |
| Servis Sıcaklığı | -20°C / +40°C |  |
| Kullanma Süresi | 30 dakika |  |
| Üzerinde Yürünebilme Süresi | 24 saat |  |
| Tam Kürlenme Süresi | 28 gün |  |

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama:

Ambalaj üzerinde belirtilen uygun su miktarı temiz bir karıştırma kabının içine boşaltılır. FOX MORTAR FC188 T su içerisine yavaş yavaş ilave edilirken 400 - 600 devirli elektrikli bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu ile homojen oluncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır. Malzeme içinde topak kalmamalıdır. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Hazırlanan karışım tek katta 3-4 cm'yi geçmeyecek şekilde mala ile uygulanır. Duvar köşe birleşimleri yuvarlatılarak soğuk derz üzerinde suyun durmadan akıp gitmesi sağlanır, zayıf noktalar güçlendirilir ve su yalıtım malzemesi köşe birleşim yerine rahat bir şekilde uygulanır. Dış hava koşullarına maruz yerlerde yapılan uygulamalarda, aşırı sıcak ve rüzgârlı ortamlar 48 saat süresince yüzey telis bezi veya kür malzemesi ile korunmalıdır.

# Su Yalıtım Yapılması:

# FOX Ultraseal-UV® FS485 Su Yalıtımı Uygulaması

FOX ULTRASEAL®-UV FS485, Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, UV ışınlarına dayanıklı, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, süper esnek su yalıtım malzemesidir.

Teknik Özellikler

| Malzemenin Yapısı | A Komponent B Komponent | Mineral dolgular, özel çimento, polimer Kopolimer Akrilik Dispersiyon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk |  | 1,80 kg/lt |  |
| Renk |  | Beyaz |  |
| Yapışma Mukavemeti |  | 1,5 N/mm² |  |
| Eğilme Mukavemeti |  | 3,0 N/mm² |  |
| Elastisite Modülü |  | 2000 N/mm² |  |
| Basınçlı Su Mukavemeti | 2 mm kuru film kalınlıkta | 7 bar (Pozitif) |  |
| Kapiler Su Emiş | 4 saat sonra | <0,10 gr |  |
| Uygulanacak Zemin Sıcaklığı |  | +5°C / +25°C |  |
| Servis Sıcaklığı |  | -20°C / +80°C |  |
| Taze Karışım Kullanma Süresi |  | 2 saat |  |
| Kullanıma Açılışı | Mekanik Dayanım Su Geçirimsizlik | 2 gün 7 gün |  |
| Üzerinin Kaplanması | Sıva veya Seramik | 3 gün |  |

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzat

Uygulama

1) Temiz bir karıştırma kabının içine FOX ULTRASEAL® -UV FS485 B komponentin 1/2'si boşaltılır. Üzerine FOX ULTRASEAL® -UV FS485 A komponent yavaş yavaş ilave edilirken 400-600 devir/dakika'lık elektrikli bir karıştırıcı ve uygun karıştırma ucu ile yaklaşık 3- 5 dakika karıştırılır. Macun kıvamına gelen karışım 2 dakika dinlendirilir, üzerine geriye kalan B komponent ilave edilip 1 -2 dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

2) Su yalıtım uygulamasından önce yüzey nemlendirilir. Hazırlanan FOX ULTRASEAL® -UV FS485 karışımı, yalıtım fırçası yardımı ile 1,00 kg/m2 sarfiyatla astar uygulaması yapılır. Uygulama sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu anlaşılır. Bu gibi havanın sıcak olduğu durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin içerisine FOX ULTRASEAL® -UV FS485 B komponentinin max.% 10'u kadar su ilave edilebilir.

3) Astar uygulaması kuruduktan sonra 15-20 cm genişliğinde kesilmiş apresiz kanevçe filenin yarısı zemin üzerinde, diğer yarısı duvar üzerinde olacak şekilde zemin-duvar birleşim noktalarında pah üzerine yerleştirilerek file altına ve üzerine FOX ULTRASEAL® -UV FS485 kestirme fırça yardımı ile uygulanır. Hemen arkasından karışımı yapılan FOX ULTRASEAL® -UV FS485 astar yapılmış bölümler üzerine gözenek kalmayacak şekilde 2. Kat uygulanması yaklaşık 1,50 kg/m2 sarfiyatla tamamlanır. Katlar arası kuruma süresi ortam şartlarına göre değişiklik gösterir.

4)  2. Kat uygulama taze iken 60 gr/m2 alkali dayanımlı yalıtım filesi uygulanan malzemenin üstüne serilerek fırça ile içine gömülür.

5) 3. Kat uygulaması da aynı şekilde yaklaşık 1,50 kg/m2 sarfiyatla yüzeye uygulanır. Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olmalıdır.

6) Çimento esaslı su yalıtım malzemesinin tam kuruduğundan emin olunduktan sonra diğer uygulama adımlarına geçilmelidir.